一、窗帘布
1、甲醛含量：未检出；
2、pH值：4.0-7.5；
3、异味：无；
4、可分解致癌芳香胺染料：禁用。
5、成分：100%聚酯纤维；
6、透气性（mm/s）：≥200；
7、顶破强力（N）：≥440；
8、折痕回复性（°）：总折痕回复角≤260；
9、平方米重量(g/㎡)：≥300；
10、阻燃标准：
10.1氧指数≥32%；
10.2损毁长度≤150mm；
10.3续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S；
10.4燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃（或无滴落物）；
10.5烟密度≤15；
10.6产烟毒性等级不低于ZA2级。
11、耐光色牢度（变色）；≥5级；
12、耐磨性能（次）：≥20000；
13、耐次氯酸盐漂白色牢度：变色≥4级；
14、耐皂洗色牢度（级）：≥4；
15、负离子发生量：≥2000个/cm3；
16、抗紫外线性能：UPFAV≥50，UPF值≥400；
17、织物悬垂性（%）：≥60；
18、致敏染料：禁用；
19、可萃取重金属（mg/kg）：铅＜0.2、镉＜0.1、铜＜25.0、钴＜1.0、镍＜1.0、铬＜1.0、锑＜30.0、六价铬含量＜0.5、砷＜0.2、汞＜0.02；
20、总铅（mg/kg）：≤90.0；
21、总镉（mg/kg）：≤40.0；
22、有机锡化合物（mg/kg）：未检出；
23、氯化苯和氯化甲苯残留量（mg/kg）：＜1.0；
24、致癌染料（mg/kg）：禁用（≤50）；
25、耐摩擦色牢度（级）：≥4；
26、耐水色牢度（级）：≥3；
27、含氯酚（mg/kg）：五氯苯酚≤0.05、四氯苯酚（总量）≤0.05；
28、富马酸二甲酯/（mg/kg）：≤0.1；
二、医用隔帘布
1、甲醛含量：未检出；
2、pH值：4.0-7.5；
3、异味：无；
4、可分解致癌芳香胺染料：禁用。
5、阻燃性能：损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S。
6、成分：100%聚酯纤维；
7、断裂强力（N）：横向≥1100、直向≥400；
8、接缝强力（N）：横向≥400、直向≥400；
9、致敏染料：禁用；
10、可萃取重金属（mg/kg）：汞＜0.02、砷＜0.2、六价铬＜0.5、铜＜25.0、铬＜1.0、铅＜0.2、钴＜1.0、镍＜1.0、锑＜30.0、镉＜0.1；
11、总铅（mg/kg）：未检出；
12、总镉（mg/kg）：未检出；
13、邻苯基苯酚（mg/kg）：＜50.0；
14、氯化苯和氯化甲苯残留量（mg/kg）：＜1.0；
15、致癌染料（mg/kg）：≤50；
16、耐摩擦色牢度（级）：≥4；
17、耐水色牢度（级）：≥4；
18、邻苯二甲酸酯总量（%）：≤0.1；
19、含氯酚（mg/kg）：五氯苯酚≤0.05、四氯苯酚（总量）≤0.05；
20、耐唾液色牢度（级）：≥4；
21、耐酸汗渍色牢度（级）≥4；
22、静电性能（电荷面密度μC/㎡）：≤1.0，电荷量（μC/件）≤0.6；
23、耐光色牢度（变色）：≥5级；
24、抗菌性能：
24.1金黄色葡萄球菌抑菌率≥95%；
24.2大肠杆菌抑菌率≥95%；
24.3甲型溶血性链球菌抑菌率≥95%；
24.4肺炎克雷白氏菌抑菌率≥95%；
24.5铜绿假单胞菌抑菌率≥95%；
24.6耐甲氧西林金黄色葡萄球菌抑菌率≥95%；
三、铝合金窗帘轨道
1、外观质量：型材装饰面上的膜层应平滑、均匀，允许有轻微的桔皮现象，不准许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷；
2、材质符合GB/T5237.3-2017《铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材》标准；轮子采用ABS工程塑料材质，外径18mm-26mm，内径8mm-14mm，单珠厚度5mm-11mm,贴合直轨卡槽，无晃动；单珠重量≥3g,单珠承重≥5kg；滑动阻力≤0.25N，往复直线滑动3000次无卡滞、无明显磨损；滑动噪音≤28dB。
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